## Slide 1: Erste Großtechnische Umsetzung eines Phosphorrecyclingverfahrens (Tetraphos®) auf dem KlärWerk Hamburg
VKU Nord – Sitzung Arbeitskreis Wasser / Abwasser / Klärschlamm am 13.03.24 auf der Zentralkläranlage des Entsorgungsbetriebe Lübeck
Harald Hanßen
Abteilungsleiter Prozessführung Klärwerke
Prokurist Hamburger Phosphorrecycling GmbH

## Slide 2: Klärwerk Hamburg
Auslegung | ca. 3 Mio. EW
Behandelte Abwassermenge | 150 bis 170 Mio. m³/a
Phosphorelimination (simultan) | chemisch, teilweise biologisch
Faulschlamm | 1,5 Mio. m³/a
Klärschlamm (verbrannt) Inkl. Fremdschlamm | ca. 60.000 t Trockensubstanz/a
Aschemengen (trocken) | ca. 20.000 t/a
Phosphorgehalt der Asche | ≥ 10% (in D durchschnittlich 9%)

## Slide 3: Verbundklärwerk Hamburg
Standort Dradenau
Standort Köhlbrandhöft
Kartendaten © 2014 GeoBasis-DE/BKG (©2009) Google
Notes: Zuläufe (rot)
- Nord (1/3 der Zulaufmenge)
- Innenstadt (Mischsielgebiet)
- Raum Stellingen (Trennsystem)/Altona (Mischsielsystem)
- Süd (2/3 der Zulaufmenge)
- östliches Hamburg, Bergedorf und Harburg
- Buxtehude und Neuwulmstorf (Trennsystem)
Düker Dradenau (violett)
- 2,2 km lang
- 60 – 80 m tief
Ablauf (blau)
ca. 1,5 km

## Slide 4: Längsschnitt durch die Klärschlamm- und Faulgasverwertungsanlage VERA
Abhitzekessel
Schrägförderband Klärschlamm und Rechengut
Wirbelschicht-kessel
Elektro- filter
HCl- Wäscher
Gewebe- filter
Asche- silos
SO2- Wäscher
Gasturbine und Generator

## Slide 5: Interkommunale Zusammenarbeit Hamburg Wasser, AZV Südholstein und EB Lübeck
VERA II – Erweiterung um eine vierte Verbrennungslinie
und Grundsanierung des Bestandes
118.260 t TM Klärschlamm/Rechengut
Gemeinsame Nutzung der Trocknungs- und Verbrennungsanlagen

## Slide 6: Bisherige Ascheentsorgung
Quelle: Hamburg Wasser
Quelle: Umweltbetrieb Bremen
1997 bis 2012
2013 bis 2020
Schmelzprodukt Aurubis
Monodeponie Blockland

## Slide 7: Phosphorbilanz Klärwerk Hamburg
Vorklärung
16%
Belebung
Chemisch
Biologisch
62 %
22 %
Schlammbehandlung
1.367
Verbrennungsasche (P-Gehalt ca. 10 Gew.%)
P-Fällmittel (1.600 Mg/a Fe-Äquivalente)
203
786
278
P-Rückbelastung
Belebung ca. 20 %
(Zentrat,Kondensat)
P-Fracht in [Mg P/a]
Elbe
100
Externe Schlämme
733
2.000
Zulauf

## Slide 8: TetraPhos® – nasschemisches Elutionsverfahren
Ca(H2PO4)2 + H2SO4 CaSO4 + 2H3PO4
Darstellung Phosphorsäure:
nur für den internen Gebrauch
Notes: Hier an dieser Stelle stehen die internen Notizen der Vortragenden, die beim Ausdruck mit der Option „Notizseiten“ mit ausgegeben werden.
Der Text ist in der Mastervorlage (Notizenmaster) formatiert als Arial mit der Schriftgröße 12.
Es gibt zwei Einrückungsebenen
  Ebene 2 ist identisch zur Ebene 1 formatiert

## Slide 9: Versuchshalle Hamburg 2015 bis 2016
Stufe 1: P-Elution
Stufe 2: Ca-Fällung
Stufe 3: Metallselektion (Ionentauscher)
Stufe 4: Phosphorsäureselektion (Nanofiltration + Vakuumverdampfer)
Notes: TODO: Anlagenfoto einfügen

## Slide 10: Hauptschritt: Elution der Phosphate der Asche in Phosphorsäure
Säure : Asche
3 : 1
Verfahrensentwicklung vom Becherglas in die Großanlage in neun Jahren
Foto: Remondis Aqua Industrie

## Slide 11
H2SO4
Elution
Ca-Fällung
Ionentauscher
Harze
HCl
Quelle: Remondis Aqua 2015
Die wesentlichen Schritte des Tetraphosverfahrens
Regeneration
Harze
H3PO4

## Slide 12: Was passiert bei der Vermengung von Asche und Säure?
Quelle: Remondis Aqua 2015

## Slide 13: Ergebnisse der Elution von Aschen mit Phosphorsäure
Quelle: Remondis Aqua 2015

## Slide 14: Zusammensetzung der Asche vor und nach der Elution
Deponie-Klasse II > I
keine Verschlechterung der Ascheeigenschaften  Entsorgung (R-Verfahren) weiterhin möglich
sichere Einhaltung der Recyclingquote von 80%
ü
ü

## Slide 15: Stoffströme inkl. TetraPhos
Belebung P-Fällung
Biologisch
Chemisch
P-Fällmittel (1.100 Mg/a Fe-Äquivalente)
Elbe
2.000
17.000 Mg/a Aschereste (Mineralik)
7.000 Mg/a H3PO4 (75%ig)
Tetraphos
TetraPhos®
20.000 Mg/a Asche
2.000 Mg/a Gips
Vorklärung
36.000 Mg Fe/Al-Lösung
(500 Mg/a Fe-Äquivalent)
Schlammbehandlung
Externe Schlämme
Zulauf
1,5 Mio. m³/a Schlamm
12.000 Mg/a Gips

## Slide 16: Zeitplan Großanlage
September: Zusage Fördermittel
Dezember: Zustimmung Aufsichtsrat
Demontage Pilotanlage
2017
Erstellung Planungsunterlage Großtechnik
Genehmigungsplanung/ Genehmigung
Umfirmierung Phosphor-Recycling Hamburg
Quartal IV: Vorzeitiger Baubeginn
2018
Ganzjährig Bau der Anlage
2019/20
Ganzjährig Inbetriebnahme
Betr. Optimierungen
Versuche
30.10.22 Behördliche Schuss-
begehung
2019
2021-24

## Slide 17
Gefördert durch
Bauphase – Grundsteinlegung (März 2019)
Hamburger Phosphorrecyclinggesellschaft mbH = HAMBURG WASSER &
REMONDIS AQUA
(PublicPrivatePartnership)

## Slide 18: Phosphorrecyclinganlage TPHH – Westansicht 2021
Produktionshalle:
L/B/H = 46m / 21m / 15 m
Mehrzweckgebäude:
L/B/H = 11m / 21m / 10 m

## Slide 19: Produktionshalle – Obergeschoss
Verfahrensschritte: Elution, Asche-/Gips-Vakuumfilter, Nanofiltration, Vakuumverdampfung

## Slide 20: Ascheelution
Elution im Verweilzeitpaket
Rachenschneckenpumpe dosiert Phosphorsäure-/Aschemischung
Lösen der Phosphate aus der Asche

## Slide 21: Asche-Vakuumfilter
Asche/Eluat-Aufgabe
Trennung von Rohsäure und Mineralik

## Slide 22: Gips-Vakuumfilter
Gips/Rohsäure-Aufgabe
Trennung von Rohsäure und Gips

## Slide 23: Erdgeschoss: Ionentauscherkolonne
Trennung von Rohsäure und Metallen
5 Ionentauscher-Säulen

## Slide 24: Vakuum-Verdampfer der Phosphorsäure
Stufe 1: Aufkonzentation von 15 auf 30 %
Stufe 2: von 30 auf 75 %
Aufbereitung zur Elutionssäure
Aufbereitung Verkaufssäure
nur für den internen Gebrauch

## Slide 25: Stoffmengenbilanz
17.000 t/a Aschereste
20.000 t/a Asche
12.000 t/a Chemikalien
100.000 t/a Brauchwasser
7.000 t/a Phosphorsäure
36.000 t/a Metallsalze
12.000 t/a Gips
60.000 t/a Abwasser

## Slide 26: Ergebnisse des Versuchsbetrieb Säurequalität
Parameter | Einheit | MGA (Primärrohstoff „grüne P-Säure“) | Rohsäure | Gereinigte Säure | Großtechnische Anlage Erstes Produkt Sept. 2021
Inhaltsstoffe |  |  |  |  | 
Phosphorsäure (H3PO4) | % | 75 | 75 | 75 | 61
Schwefelsäure (H2SO4) | % | 1,9 – 5,5 | 0,5 – 1 | 0,5 – 1 | 1,2
Aluminium (Al) | % | 0,2 – 0,4 | 1 – 2 | 0,05 – 0,15 | 0,01
Eisen (Fe) | % | 0,1 – 0,3 | 0,5 – 1 | 0,2 – 0,6 | < 0,2
Calcium (Ca) | % | 0,01 – 0,1 | 0,5 – 1,5 | < 0,05 | < 0,05
Magnesium (Mg) | % | 0,2 – 0,25 | 0,4 – 0,5 | < 0,05 | < 0,05
Schwermetalle |  |  |  |  | 
Arsen (As) | ppm | < 1 | 1 – 2 | < 1 | < 1
Cadmium (Cd) | ppm | 9 | < 1 | < 1 | < 1
Chrom (Cr) | ppm | 95 | 1 – 10 | 1 – 5 | < 1
Kupfer (Cu) | ppm | 26 | 1 – 10 | < 3,5 | < 3,5
Nickel (Ni) | ppm | 22 | 10 – 15 | < 3 | < 3
Blei (Pb) | ppm | < 3 | < 3 | < 3 | < 3
Zink (Zn) | ppm | 290 | 300 – 500 | < 3 | < 0,02
Uran (U) | ppm | 192 | < 10 | < 10 | Nib.
Pilotanlage
Pilotanlage

## Slide 27: Status Quo Februar 2024
- Phosphorsäure wird diskontinuierlich produziert, Reinheit der Säure bestätigt
- Verfahrenskonzept hat sich bewährt
- Inbetriebnahmephase deutlich länger als erwartet
- Größere Nachbesserungen im Bereich der Filterung und Feststoffentfernung
- Nachrüstungen und schrittweiser Anstieg der Produktion ab 2. Quartal 24
- Phosphorsäure vermarktungsfähig – Nachfrage ist groß

## Slide 28
Harald Hanßen
Telefon 040 7888 56200
Mobil 0170 8511419
harald.hanssen@hamburgwasser.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit